## Slide 1
2325A32
4
受激發射元件
光放大器和雷射

## Slide 2: 4.1 受激發射、光子放大和雷射
A. 受激發射和居量反轉
原子中的電子可藉由吸收光能 使之由
能階躍升至較高的 能階。
在自發性發射 (spontaneous emission) 過程中，電
子由 能階降至 能階並發射出任意方向能量為
的光子。

## Slide 3: 4.1 受激發射、光子放大和雷射
在受激發射 (stimulated emission) 過程中，一個能量為
的光子藉由誘發在 的電子轉移至 能階來達到激發
整個發射過程。發射光子具有之前相同的能量 ，它
與入射光子有相同的相位，相同的方向，相同的偏振，亦即發
射光子和入射光子有相同方向的光電場振盪，如圖4.1(c) 所示。
當我們考慮原子集合來達到光的放大時，必須有很多的原
子存在於 能階，但若不是我們考慮的情況，則入射的光子
可能會被能量 的原子所吸收；當 之原子較 之原子多
時，稱此為居量反轉 (population inversion)。在平衡條件下，
為波茲曼統計結果，大部分的原子會在 ，而 則很少。因
此，需要激發原子，導致居量反轉，以得到受激發射。

## Slide 4: 4.1 受激發射、光子放大和雷射
B. 光子放大和雷射原理
假設外部光激發，導致晶體中 離子激發至能階 。
這就是所謂的泵浦能階， 離子激發至 能階的過程即稱
為泵浦 (pumping)。在目前的情況下，使用光泵浦 (optical
pumping)，需要一個具有 光子能量的泵浦源。
離子從 快速衰變至 能階，是藉由放射聲子，亦
即晶格振動 ( 熱 )。從 至 的躍遷為無輻射躍遷。隨著大
量泵浦， 離子可大量聚集在 能階，並在 與 能階
產生居量反轉，泵浦將愈來愈多的 離子拿到 和 ，居
量反轉示於圖4.2(c)。

## Slide 5: 4.1 受激發射、光子放大和雷射
當在 能階之 離子產生自發性衰減時，便會發射光
子 ( 一個”任意的光子”) 並在鄰近之 離子持續發生，同時
執行受激發射。後來產生之光子會引發下一個在 能階之
離子並產生受激發射，諸如此類的動作持續地發生。結果為受
激發射過程的累增效應。

## Slide 6: 4.1 受激發射、光子放大和雷射

## Slide 7: 4.1 受激發射、光子放大和雷射
C. 四能階雷射系統
圖4.4大致表示 ( 釔鋁石榴石，YAG ) 晶體中
離子 ( 通常寫成 ) 的能階。在平衡狀態下，離子在
這些能階的居量遵循波茲曼分布；幾乎所有的離子均在 ，而
、 和 大部分是空的。

## Slide 8: 4.2 受激發射速率及發射截面積
A. 受激發射及愛因斯坦係數
(4.2.1)
其中 為比例常數，亦即愛因斯坦 B12係數 (Einstein B12
coefficient)，而 為每單位頻率之光子能量密度，亦即，具
有 能量的光子每單位體積每單位頻率之輻射能量。

## Slide 9: 4.2 受激發射速率及發射截面積
整體向下躍遷的速率可寫為
(4.2.2)
其中第一項由於自發性發射 ( 與驅使它的光子能量密度 無
關 )，而第二項則由於需要光子驅使它的受激發射。 及
為比例常數也就是所謂的愛因斯坦係數 (Einstein coefficient)，
且各別與自發性及受激發射相關。
在 與 之原子數目亦不隨時間改變。因此我們得到
(4.2.3)
此外，在熱平衡下波茲曼統計定律要求
(4.2.4)
其中 為波茲曼常數， 為絕對溫度。

## Slide 10: 4.2 受激發射速率及發射截面積
在熱平衡條件下，其輻射之能量密度應滿足普朗克黑體輻
射分布定理，即會產生平衡的光子能量密度 ，即
(4.2.5)
(4.2.6)
(4.2.7)
(4.2.8)
(4.2.9)

## Slide 11: 4.2 受激發射速率及發射截面積
(4.2.10)
這裡有兩個重要的結論：為了使激發性光子發射超過光子
吸收，由式 (4.2.10)，我們要達到居量反轉時必須使 條
件成立；為使受激發射多於自發性發射，由式 (4.2.9)，我們必
須有較大的光子密度，這可以藉此建立一個可容納光子之光學
共振腔來達到。

## Slide 12: 4.2 受激發射速率及發射截面積
速率 表示 受吸收的減少速率，因此 。
速率 表示 受自發性和受激發射的減少速率，因此
。另外， 受自發發射的改變速率可以寫成
(4.2.11)
其中，根據定義， ，稱為自發衰變時間 (spontaneous
decay time)，或更常稱為能階 的生命期 (lifetime)。
在給定能階之離子或原子的能態數目稱為簡併
(degeneracy) 。

## Slide 13: 例題4.2.1 三能階雷射系統的最小泵浦功率
考慮圖4.2(a) 所示的三能階系統。假設從 到 為快速躍遷，從
到 的自發衰變時間為 ，證明雷射介質每單位體積為居量反轉
所必須吸收的最小泵浦功率 為
(4.2.12)
其中 為體積， 為介質中和泵浦前在 的離子濃度。考慮紅寶石雷射
中 離子的濃度為 ，紅寶石晶體棒長10 cm，直徑1 cm。 在
的生命期為3 ms。假設泵浦將 離子拿到圖4.3(a) 中的 能帶，約
在 上方2.2 eV。估計提供此紅寶石雷射，實現居量反轉所必須的最小功
率。

## Slide 14: 例題4.2.1 三能階雷射系統的最小泵浦功率 (續)
解：
考慮圖4.2(a) 的三能階系統。要實現居量反轉，我們需要得到一半的
離子到 能階，所以 ，因為 為所有最初在 的 離
子總濃度。我們將需要 的能量泵浦到 能帶。離子快
速地衰減從 到 。在離子從 衰變到 亦即 前，我們必須提供此
泵浦能量。因此，紅寶石需要吸收的最小功率為
此為式 (4.2.12)。對於紅寶石雷射
小於3 ms所必須提供的總泵浦能量為13.8 J。

## Slide 15: 4.2 受激發射速率及發射截面積
B. 發射和吸收截面
(4.2.13)
上式定義了吸收截面 (absorption cross-section) 。對於每單
位體積 離子的收集，每單位體積吸收的總功率為 。

## Slide 16: 4.2 受激發射速率及發射截面積
假設 是傳播輻射橫越距離 的強度變化 ( 負吸收 )，
則
(4.2.14)
其中等式左邊為每單位距離的光強度比例變化，因此代表由於
離子到達 輻射吸收導致的介質吸收係數 (absorption
coefficient) 。

## Slide 17: 4.2 受激發射速率及發射截面積
定義發射截面 (emission cross-section) 如下，若入射光
子穿過面積 ，它激發離子發出一個光子
(4.2.15)
(4.2.16)
每單位距離強度 的淨比例增加定義為介質的增益係數
(gain coefficient) ，
(4.2.17)

## Slide 18: 4.2 受激發射速率及發射截面積
(4.2.18)
透明度的條件 (transparency condition) 為
(4.2.19)
(4.2.20)

## Slide 19: 例題4.2.2 Nd3 離子摻雜之玻璃光纖的增益係數
考慮一 摻雜二氧化矽玻璃光纖，假設我們要使用此光纖作為光放
大器，光纖蕊心中的 離子濃度為 。圖4.4中 離子可以
從 泵浦至 ，從此它們迅速衰減到 ， 和 之間的居量反轉使光放
大。 至 發射約在 ，且發射截面約為 。若我們能泵
浦所有 的離子，估計此摻雜量的最大增益係數。若光纖長度為20 cm，
則增益 以dB表示為何？
解：
最大增益在所有 的離子泵浦至 時將可實現。根據式 (4.2.17)
這個增益隨 的濃度增加。理論上20 cm光纖的最大增益 為

## Slide 20: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
A. 工作原理和放大器配置

## Slide 21: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
為了瞭解EDFA的基本工作原理，我們需要考慮吸收和發
射截面 和 ，以及它們的光譜相依性。

## Slide 22: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
在實際鉺摻雜的光纖是以焊接的方式與光纖通信線路連接
，此外，其泵浦作用是利用僅能耦合之特定波長之耦合光纖配
合特定波長之雷射二極體來完成。

## Slide 23: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
圖4.9所示的泵浦配置在A處送進泵浦光：此配置的簡化光
纖光視圖如圖4.10(a) 所示。由於泵浦光和信號行進在同一個方
向，此特定配置稱為同向或正向泵浦 (codirectional or forward
pumping)。如圖4.10(b) 所示，該處的泵浦光以信號的相反方
向傳播。此配置稱為逆向或反向泵浦 (counterdirectional or
backward pumping)。在雙向泵浦 (bidirectional pumping)，亦
稱為雙泵浦 (dual pumping)，有兩個泵浦二極體耦合到A和B
處的EDF。通常情況下，EDFA用於三種類型的光通訊應用。
作為功率增幅器 (booster)，EDFA放置於發射器後，增強送入
光網路的信號功率。

## Slide 24: 4.3 鉺摻雜光纖放大器

## Slide 25: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
B. EDFA特性、效率和增益飽和

## Slide 26: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
圖4.12(a) 所示的增益 為小信號 (small signal)，亦即，信
號光功率藉由促進受激發射，本身沒有顯著減少居量 ，因此
減少 。
由於增益 由 給定， 隨光纖長度 增加，如圖
4.12(b) 所示，不同泵浦功率能階的給定光纖。
通常製造商標示飽和放大器的輸出功率，這是輸出信號下
降3 dB的增益，在恆定小信號值以下，如圖4.12(c) 所示，簡稱
為最大輸出功率，標示以dBm為單位。

## Slide 27: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
EDFA的功率轉換效率 (PCE) ，表示該放大器能夠從
泵浦到信號的功率轉換效率。假設 為圖4.13(a) 所示進入
EDFA的泵浦功率，其中 和 分別是輸入和輸出功率。則
(4.3.1)

## Slide 28: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
假設從泵浦中的光子通量為 ，且信號輸入和輸出的光
子通量為 和 。
(4.3.2)
其中， 和 為泵浦波長和信號波長。式 (4.3.2) 顯示 具
有 的最大值，它對應每個泵浦光子產生一個額外的信號
輸出光子。

## Slide 29: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
(4.3.3)
最大增益 為 時， 暗示
(4.3.4)
這個方程的重要性在於它指定輸入信號的範圍，亦即最大輸入
信號功率，超過它則輸出信號功率開始飽和。這種現象稱為增
益飽和 (gain saturation) 或壓縮 (compression)。

## Slide 30: 4.3 鉺摻雜光纖放大器

## Slide 31: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
對於一給定泵浦能階 ，有一最大光纖長度 ，超過它增
益隨長度迅速損失且光纖衰減信號。
其中， 為光纖蕊心的截面面積，具有 的摻雜劑，且 為
吸收必要之泵浦輻射所需的光纖長度， 為泵浦頻率。因此，
吸收的泵浦功率 為
(4.3.5)
其中 ，為蕊心中的 濃度。

## Slide 32: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
(4.3.6)
已知光纖的長度 ，很容易根據下式求出小訊號增益
(small signal gain)
(4.3.7)
這是最大的光纖長度 。

## Slide 33: 例題4.3.1 摻鉺光纖放大器
考慮一3-m的EDFA，具有蕊心直徑為 ， 離子摻雜濃度為
且 ( 從 到 的自發衰變時間 ) 為10 ms。光纖從雷射二極
體在980 nm泵浦。EDFA光纖耦合到泵浦的功率為25 mW。假設限制因子
是70%，將吸收泵浦輻射的光纖長度為何？求出對應於完全居量反轉和
90% 反轉的兩情況在1550 nm的小訊號增益。
解：
泵浦光子能量
( 或1.27 eV )
重新整理式 (4.3.6)，得到
即
這是允許的最大長度。小訊號增益可以重寫成

## Slide 34: 例題4.3.1 摻鉺光纖放大器 (續)
其中 是 離子的總濃度。令 ，則 ，
其中 代表從0到1的泵浦，1為100%。因此，上述式子變成
對於100% 的泵浦， 時
且
對於 ( 90% 泵浦 ) 時，得到
且
即使在90% 的泵浦，增益顯著降低。在70% 的泵浦，增益為19.8 dB。以實
際的工作中，能實現100% 的居量反轉是不可能的；41.7 dB是一個很好的
增益上限指標。

## Slide 35: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
C. 增益平坦化摻鉺光纖放大器和雜訊度

## Slide 36: 4.3 鉺摻雜光纖放大器

## Slide 37: 4.3 鉺摻雜光纖放大器

## Slide 38: 4.3 鉺摻雜光纖放大器

## Slide 39: 4.3 鉺摻雜光纖放大器
出現在放大器輸入端或輸出端的訊號功率 與雜訊功率
比率，稱為訊號對雜訊比 (signal-to-noise ratio, SNR)。雜
訊度 (noise figure, NF) 量化放大器的雜訊特性，定義為
或 (4.3.8)
其中第二項給出NF的單位dB，為NF最常用的單位。

## Slide 40: 4.4 氣體雷射：氦 - 氖雷射
He-Ne雷射結構如圖4.17所示，主要將He與Ne原子之混合
氣體置於放電管中，而放電管之兩端為鏡面，作為受激發射之
反射鏡以增強共振腔內的強度。

## Slide 41: 4.4 氣體雷射：氦 - 氖雷射
其中 為受激原子。

## Slide 42: 例題4.4.1 He-Ne雷射之效率
一個傳統之5 mW低功率的He-Ne雷射管，操作電壓為2000伏之直流電
壓，操作電流為7 mA。試問：雷射之效率為何？
解：
由效率之定義
傳統之He-Ne雷射之效率均小於0.1%，重點是高度同調的輸出光。注
意：直徑1 mm功率為5 mW之光束，其光子密度為 。

## Slide 43: 4.5 氣體雷射之輸出光譜
(4.5.1)
其中 為雷射管 ( 軸 ) 方向相對於觀測者之原子的相對速度，
則為光速。
(4.5.2)
因為原子的運動為隨機的，因此觀測者只能依都卜勒效應
得到一個範圍的頻率。結果，由氣體雷射所發射之輸出頻率或
波常會存在著”線寬” 。這就是我們所說的雷射發射
之都卜勒延展線寬 (Doppler broadened linewidth)。

## Slide 44: 4.5 氣體雷射之輸出光譜

## Slide 45: 4.5 氣體雷射之輸出光譜
在相對於頻率頻譜之強度分布圖中，其兩邊之半強度點
( 半最大值之全寬 ── FWHM ) 之線寬 可表示為
(4.5.3)
其中 為雷射原子或分子之質量。
假設考慮如圖4.19(b) 所示，具平行端鏡面之光共振腔 之
簡化情形，像這樣的共振腔，稱為法布里 - 珀羅光學共振腔
(Fabry-Perot optical resonator or etalon)。任何在共振腔內之
駐波必須滿足其半波長 之整數倍恰好等於共振腔長度
(4.5.4)
其中 為整數，稱為駐波的縱向模數 (longitudinal mode
number)。

## Slide 46: 4.5 氣體雷射之輸出光譜
每一個在雷射管中滿足式 (4.5.4) 之模數稱之為共振腔模數
(cavity mode)，由式 (4.5.4) 所得到之共振腔模數如圖4.19(b)
所示，延著共振軸向之模稱為軸向模 (axial mode) 或縱向模
(longitudinal mode)。

## Slide 47: 例題4.5.1 都卜勒延展線寬
計算波長 之He-Ne雷射都卜勒延展線寬之 和 ( 頻譜
頭尾 )。假設氣體放電溫度約為 ，Ne原子質量為 ，雷射
管長度40 cm，則輸出之波長頻譜線寬為何？中心波長之模數 為何？兩
連續模態之寬度為何？以及你認為在光增益曲線中有多少模態存在線寬
中？
解：
根據都卜勒效應描述任意移動之氣體原子說法，由氣體雷射所輻射之
雷射光為一以中心頻率 之延展頻譜。中心頻率 即為源頻率，較高之
探測頻率為輻射之發射方向朝觀察者方向，而較低之探測頻率則為遠離觀
察者方向。我們先利用兩種方法計算頻率寬度，一為估算，而另一個則較
為精確。假設 為延 方向之均方根速度，我們直覺地猜測高斯輸出頻
譜之rms間距頻寬為 且可表示為
(4.5.5)

## Slide 48: 例題4.5.1 都卜勒延展線寬 (續)
我們必須知道在 方向上rms速度 ，這可由動態分子理論
，其中 為原子質量來得知。就He-Ne雷射而言，雷射之輸出為Ne原
子，因此 。所以
中心頻率為
rms頻率線寬可約估為
輸出頻譜的FWHM寬度 由式 (4.5.3) 可得出
它比式 (4.5.5) 所估值更寬約18%。

## Slide 49: 例題4.5.1 都卜勒延展線寬 (續)
要得到FWHM波長寬度 ，對 做微分
(4.5.6)
因此
或 或 2.02 pm
這個寬度為頻譜之半高點寬度，rms線寬約為0.0017 nm。在共振腔中
每個模滿足 且因為 為 乘上某一整數，所以較 為大
，模數 必須非常大，對於 ，其相對應之模數 為
因此精確 必須非常接近整數值，亦即1,264,222或1,264,223。
兩連續模 ( 及 ) 之間距 為
或 (4.5.7)

## Slide 50: 例題4.5.1 都卜勒延展線寬 (續)
代入數值，我們得到 或0.501
pm。
我們也可求出模態間距，注意式 (4.5.4)，式中 ，等同於
(4.5.8)
所以模態頻率間距 簡單地為
(4.4.9)
代入式 (4.5.9)，可得 ( He-Ne雷射的典型值 )。
在線寬或在半高強度點間之模數或 值數目，主要取決於共振腔模數
與光增益曲線一致性的程度。例如：共振腔模數是否正好在光增益曲線之
峰值，如圖4.20所示。假設我們嘗試使用下式估計模數

## Slide 51: 例題4.5.1 都卜勒延展線寬 (續)
我們可以預測超過4或5個模存在如圖4.20所示之輸出線寬中，假設忽
略共振腔損耗。

## Slide 52: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
A. 光增益係數 g

## Slide 53: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
考慮沿 方向之電磁波傳導，其傳輸功率會因圖4.21(a) 中
能階差所產生之受激發射多於自發性發射和吸收之程度
的增加而增加。光強度如減弱，其減弱程度可以用 因
子來表示，其中 為衰減係數。以 因子來表示沿 的
功率增加，其中 稱為介質之光增益係數 (optical gain
coefficient)。增益係數 定義為沿傳播方向每單位長度 ( 或距
離 ) 光功率改變之比例。沿 方向上任一點之光功率與同調光
子濃度 及其能量 成正比。同調之光子以速度 傳送，
其中 為相對折射係數
(4.6.1)

## Slide 54: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
增益係數 主要用以描述在 至 之受激發射超過光子
吸收的情況下，共振腔內單位長度所增加之雷射發射強度。
(4.6.2)
由增益曲線所形成之函數稱為線形函數 (lineshape
function)。
可由 來表示 ，其中 定義為單位頻率之發射能
量
(4.6.3)
(4.6.4)

## Slide 55: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
B. 閾值增益係數gth和輸出功率
在共振腔內某點具內部光能量 之電磁波並朝向標示為1
之鏡面方向前進，當行進至標示為1之鏡面時，電磁波會被反
射並朝標示為2之鏡面方向行進；同樣地，行進至標示為2之鏡
面時，電磁波會被反射，設其回至出發點之最後光功率為 。
在穩定情況下，振盪的情況並未建立且能量亦不會衰滅，這表
示 必須等於 。
(4.6.5)

## Slide 56: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬

## Slide 57: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
內部空腔損耗會使功率以 的因子衰減，其中
為介質之損耗係數 (loss coefficient of the medium) 或衰減係數
(attenuation coefficient)，也稱為內部空腔的損耗係數。 表
示在空腔和其腔壁中的所有損失，除了通過一端反射鏡的光傳
輸損耗，以及越過能階的吸收，其涉及受激發射 ( 和 )，
且不納入 。
電磁發射之功率 為
(4.6.6)
(4.6.7)
其中 為總損失係數 (total loss coefficient)，表示在第二項的
一切損失。

## Slide 58: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
(4.6.8)
(4.6.9)

## Slide 59: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
檢查雷射在穩定態連續波操作下，其同調發射功率 與居
量差值 與泵浦速率之關係。只有當泵浦速率提升
至閾值 時才會有同調發射產生。當泵浦速率
超過閾值時 會維持在 ，這是因為控制因子
之光增益 必須保持在 。額外的泵浦效應可增加激發性轉移
速率，也因此增加光子濃度以及光輸出功率 。

## Slide 60: 例題4.6.1 He-Ne雷射的閾值居量反轉
考慮He-Ne氣體雷射工作波長為632.8 nm ( 相當於 )，管
長為 ，鏡的反射率約為95% 和100%。線寬 為1.5 GHz，損
失係數 為 ，自發輻射衰變時間常數 約為100 ns，和 。閾
值增益係數和臨界居量反轉為何？
解：
根據式 (4.6.7)，閾值增益係數為
根據式 (4.6.9) 臨界粒子數反轉為

## Slide 61: 例題4.6.1 He-Ne雷射的閾值居量反轉 (續)
請注意，這是氖原子組態 和 的閥值居量反轉。自發衰變
時間 為氖原子從 到 的自然衰變時間，此時間必須比
從 到低能階的自發衰變時間更長，以允許 和 之間建立居量反轉，
這是在He-Ne雷射的情況。式 (4.6.8) 為一用兩個能階 和 的簡化推導，
He-Ne的情況實際上更複雜，因為受激Ne原子衰變不僅從 到 ，也到其
他較低能階。當He-Ne發雷射光時，光學共振腔確保空腔中的光子密度促進
到 躍遷，以保持雷射工作。

## Slide 62: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
C. 輸出功率和腔中光子生命期

## Slide 63: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
(4.6.10)
(4.6.11)
輸出功率取決於腔中的光子濃度 ，後者取決於受激躍遷的
速率。
總腔體的損耗係數 有兩個部分，其
中 是內部損耗係數，而 代表兩端損耗 (end
losses)。這些損失會導致光子濃度 隨時間呈指數衰減，以
特徵時間常數衰減，稱為光子腔生命期 (photon cavity
lifetime) ，它與 成反比關係。

## Slide 64: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
(4.6.12)
(4.6.13)

## Slide 65: 例題4.6.2 輸出功率和光子腔生命期 ph
考慮例題4.6.1中的He-Ne雷射，雷射管長度為40 cm且 、
。假設管的直徑為0.8 mm，而輸出功率為2.5 mW。光子腔生命期和腔體內
部的光子濃度為何？( 發射頻率 為474 THz )
解：
使用 、 、 、 得出
因此，根據式 (4.6.12)
若使用式 (4.6.13)，會得到29.2 ns。欲求出光子濃度，使用式 (4.6.11)
可得出 光子 。

## Slide 66: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
D. 光學腔、相位條件、雷射模態
(4.6.14)
其中 為一整數 。
(4.6.15)
(4.6.16)
所描述之模態即由延共振腔軸向長度 所控制，此稱之為縱向
軸模態 (longitudinal axial modes)。因為 。
(4.6.17)
模態間距 。

## Slide 67: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬

## Slide 68: 4.6 雷射共振條件：閾值增益係數和增益頻寬
一個具有特定場圖形的模態當其由一端鏡面行進至另一端
鏡面然後被反射回來，反射後的場圖形與原先之場圖形相同，
這些所有的模態可由垂直於共振腔軸之場E和B來表示。這些
模態即為橫向模 (transverse modes) 或橫向電與磁模
(transverse electric and magnetic (TEM) modes)，每一個容許
的模態在某一反射鏡會對應到一個不同的空間場分布，這些模
態的場分布圖形可由 來描述，其中 、 、 為整數。
整數 、 用以表示延 軸與 軸橫向方向場波節的數目 ( 與
光束方向交叉之橫截面 )，而 則用以表示延共振腔軸 ( 軸 )
方向波節的數目，也就是縱向模態數目。
橫向模與光共振腔大小，反射鏡大小及受到限制的共振腔
口徑大小有關。

## Slide 69: 4.7 光學增益曲線和線寬的延展
若 是原子在 能態的生命期，從此能態衰減到另一個
較低能態，則必須遵守 。因此，發射光譜包括從
附近一小區域 到 附近一小區域 的躍遷，因此具有
由 和 決定的有限頻譜寬度。這種類型的發射光譜延展和
光學增益曲線 ( 其線型 )，稱為生命期延展 (lifetime
broadening)。

## Slide 70: 4.7 光學增益曲線和線寬的延展

## Slide 71: 4.7 光學增益曲線和線寬的延展

## Slide 72: 4.8 脈衝雷射：Q開關和鎖模
A. Q開關
光學共振腔的 因子，如它的精細度是衡量腔體頻率的選
擇性。 因子愈高，共振器更具選擇性，或譜寬愈窄。它也是
衡量每個振盪週期每單位能量耗散共振器中的儲存能量。Q開
關 (Q-switching) 是指雷射的光學共振腔從低 切換到高 值
產生強雷射脈衝，如下所述。

## Slide 73: 4.8 脈衝雷射：Q開關和鎖模
開關雷射中所涉及的事件順序。

## Slide 74: 4.8 脈衝雷射：Q開關和鎖模

## Slide 75: 4.8 脈衝雷射：Q開關和鎖模
開關有很多的方法。

## Slide 76: 4.8 脈衝雷射：Q開關和鎖模
B. 鎖 模
鎖模雷射 (mode-locked laser) 是建構雷射具有一橫向模和
許多 ( 個 ) 具有相同相位的縱向模。
主動鎖模 (active mode locking)。
被動鎖模 (passive mode locking)。

## Slide 77: 4.9 雷射二極體之原理
簡併摻雜的直接能隙 接面半導體。所謂簡併摻雜即指
側之費米能階 存在價帶中而 側 則存於導帶中，所
有在費米能階以下之能階均被電子所佔滿。在無偏壓作用下通
過二極體的費米能階為連續的，即 。

## Slide 78: 4.9 雷射二極體之原理
產生居量反轉的區域通常是沿著接面區域，稱之為反轉層
(inversion layer) 或主動區 (active region)。

## Slide 79: 4.9 雷射二極體之原理
為同質接面雷射二極體
(homojunction laser diode) 結構
示意圖。
(4.9.1)
其中，同前， 為一整數，稱為
模數 (mode number)， 為半導
體的折射係數，而 為自由空間
之波長。

## Slide 80: 4.9 雷射二極體之原理

## Slide 81: 4.10 異質結構雷射二極體
降低閾值電流 至實際之可用值可以改善受激發射的速
率，並且改善光共振腔的效率。

## Slide 82: 4.10 異質結構雷射二極體
一般的雙異質結構雷射二極體 (double heterostructure
laser diode) 之結構與雙異質結構發光二極體相似。

## Slide 83: 4.10 異質結構雷射二極體
簡單雙異質結構雷射二極體結構具有一光學共振腔，明確
以晶體兩端表面，即刻面為界線。雷射發光放射出現自一晶體
小面，亦即從垂直於主動區的晶面區域。輻射為從邊緣的晶體
發射。這些DH元件通常以法布里 - 珀羅共振腔 (Fabry-Perot
cavity) 來銷售，亦即邊緣發射 (edge emitting) 雷射二極體。
DH雷射條狀結構之光增益區寬度或稱光增益區之側向延
伸長度可由電流密度及電流改變量來定義。較為重要的是，主
動區在側向之光子限制能力較差，這是因為側向之相對折射率
並未有明顯地改變，所以必須想辦法助長主動區側向對光子的
限制能力，這可藉由類似於垂直方向之限制方式以異質結構來
調制相對折射率的分布曲線。

## Slide 84: 4.10 異質結構雷射二極體
主動層 (GaAs) 有效地埋入寬
能隙材料 (AlGaAs) 中，因此這樣
的結構稱之為埋入式雙異質結構
(buried double heterostructure) 雷
射二極體。由於主動層被低折射
率的材料 (AlGaAs) 所包圍，它表
現成一介電質波導，確保光子被
限制在主動或光學增益區。光子
限制增加受激發射速率，因而增加二極體的效率。由於光功率
被限制於折射率變化的波導，這些二極體稱為折射率導引型
(index guided)。此外，與輻射的波長相比，若埋入式異質結構
具有合適的橫向尺寸，則只有基本橫向模 (fundamental lateral
mode) 可以存在於此波導結構。

## Slide 85: 4.10 異質結構雷射二極體
雷射發光的雷射二極體只發生在一個模態中，即縱向和橫
向，稱為單模雷射二極體 (single-mode laser diode)。

## Slide 86: 4.10 異質結構雷射二極體

## Slide 87: 例題4.10.1 雷射及光共振腔長度之模態
考慮一個光共振腔長度為 之AlGaAs相關之異質結構雷射二極
體，其發射峰值為870 nm且GaAs之相對折射率約為3.6，試問：發射峰值
之模態整數 及共振腔模態間距為何？若光增益與波長特性曲線中之
FWHM波長之寬度6 nm，那麼有多少模態存在這個頻寬中？若共振腔長度
為 ，則存在多少模態呢？
解：
圖4.19畫出共振腔之模態，光增益特性及傳統之雷射輸出頻譜，一個
共振腔模態之波長 與共振腔長度 之關係為式 (4.9.1)
其中 為半導體介質的折射率，所以

## Slide 88: 例題4.10.1 雷射及光共振腔長度之模態 (續)
圖4.19中，相鄰之共振腔模態 與 之波長間距 為
其中我們假設從一模態至另一模態的折射率 隨波長沒有明顯地改變。因
此，對於給定之峰值波長，其模態間距會隨 的減少而增加，當
若光增益存在 的頻寬時，則會有 個模態，即
個，相當於11個模態。
當 ，模態間距變為
因此 ，在870 nm長度之模態只有一個。事實上， 必
須為整數，所以選擇最接近的整數 ，得出 ( 選擇
得出872.7 nm )。很明顯地，縮短共振腔長度會壓制高階模，值得注意的光
頻寬取決於二極體電流。

## Slide 89: 4.11 量子井元件
典型量子井 (quantum well) 型的雷射本質上是一異質結構
的元件。

## Slide 90: 4.11 量子井元件
單一量子井 (single quantum well, SQW) 元件只有一個量
子井被寬能隙的半導體所包圍。

## Slide 91: 4.11 量子井元件
量子井雷射二極體有兩個顯著的優點。首先，是居量反轉
的閾值電流和雷射發射相對於塊材半導體元件應該明顯減少。
其二，由於大多數的電子都在 或其附近，以及電洞在 或
其附近，發射的光子能量範圍應該非常接近於 。

## Slide 92: 4.11 量子井元件

## Slide 93: 例題4.11.1 GaAs量子井
考慮一非常薄的GaAs量子井，夾在兩個寬能隙的AlGaAs半導體層之
間 ( 在此情況為 )。距離 和 的QW深度分別約為0.28 eV
和0.16 eV。GaAs中傳導電子的有效質量 約為 ，其中 為真空
中的電子質量。計算厚度為10 nm之量子井的前兩個電子能階。若電洞的有
效質量 ，則QW中GaAs高於 的電洞能量為何？相對於
的塊材GaAs，發射波長的變化為何？假設無限量子井深度來計算。
解：
正如在第3章 ( 第3.12節 ) 所見，QW中的電子能階是相對於GaAs中的
CB邊緣 。假設圖4.40(b) 中 是相對於GaAs中 的電子能量，或
。則一維無限位能井中的電子能量為
其中 是量子數，1、2、…，我們已經使用 、 、
得到 。同樣的計算， 的下一個能階為 。

## Slide 94: 4.12 雷射二極體之基本特性
雷射二極體之輸出頻譜取決於兩個因素：用以建立雷射振
盪之光諧振器的本質與主動區介質之光增益曲線 ( 線形 )。

## Slide 95: 4.12 雷射二極體之基本特性
存在雷射二極體輸出頻譜之真實模態取決於光增益，嚴格
來說，輸出頻譜一詞是指頻譜功率對發射輻射的 特徵。頻譜
功率 (spectral power) 定義為 ，亦即每單位波長發射
的光功率。典型折射率導引型LD。 與 頻譜曲線下的面積
表示總發射功率 。頻譜不是多模就是單模，取決於光學共振
器結構和泵浦電流準位。峰值發射波長隨電流偏移。

## Slide 96: 4.12 雷射二極體之基本特性
LD輸出為熱敏特性，隨溫度變化光輸出功率與閾值電流
之特性圖；當溫度上升時，閾值電流亦急速增加，實驗上的結
果為閾值溫度，為特徵溫度之指數次方，亦即
(4.12.1)
其中 和 為常數，單位分別為電流 (A) 和溫度 (K)； 有時
亦稱為 與 關係的特徵溫度。

## Slide 97: 4.12 雷射二極體之基本特性
輸出頻譜亦隨溫度改變，就單模雷射二極體而言，輸出波
長之峰值 在某些特定溫度會有跳躍 (jump) 現象。跳躍的原
因主要是輸出之模態跳動 (mode hop) 所造成，即雷射振盪波
長之離散改變。

## Slide 98: 4.12 雷射二極體之基本特性
雷射發射中的光功率 ，以高於閾值電流 的二極體電
流 表示。斜率效率 (slope efficiency, SE) 是 對高於閾
值電流之 的斜率
(4.12.2)
單位為 或 。斜率效率取決於LD的結構和半導體
封裝，常見可用LD的典型值接近1 W/A。
雷射二極體的外部量子效率 (external quantum
efficiency) 定義為
(4.12.3)

## Slide 99: 4.12 雷射二極體之基本特性
外部微分量子效率 (external differential quantum
efficiency)
(4.12.4a)
(4.12.4b)
內部量子效率 (internal quantum efficiency, IQE)
(4.12.5)
內部微分量子效率 (internal differential quantum
efficiency, IDQE)
(4.12.6)

## Slide 100: 4.12 雷射二極體之基本特性
提取效率 (extraction efficiency, EE)
(4.12.7)
其中 為總損耗。
功率轉換效率 (power conversion efficiency) ，或外部
功率效率 (external power efficiency)
(4.12.8)

## Slide 101: 4.12 雷射二極體之基本特性

## Slide 102: 4.12 雷射二極體之基本特性

## Slide 103: 例題4.12.1 雷射輸出波長隨溫度的變化
GaAs的折射率 約為3.6，它具有溫度相依關係 。
估計一給定模態之溫度改變每度在870 nm附近的發射波長變化。
解：
考慮一波長 的特定給定模態
若以 對溫度微分
其中我們忽略共振長度隨溫度的變化。以 代替

## Slide 104: 例題4.12.1 雷射輸出波長隨溫度的變化 (續)
注意，我們已經使用 表示被動共振腔，而 以上應該是主動共振腔
的有效折射率，這也將取決於介質的光學增益，因此其溫度關係可能會略
高於我們使用的 值。讀者可證明由於共振腔長度隨溫度的膨脹導致
變化遠小於 導致的變化。GaAs的線膨脹係數為 。

## Slide 105: 例題4.12.2 天藍色光LD雷射二極體的效率
考慮一個60 mW的藍光LD ( 日亞-天藍色光NDS4113 )，發射的峰值波
長為488 nm。閾值電流為30 mA。順向電流為100 mA且電壓為5.6 V，輸出
功率為60 mW。求出斜率效率、PCE、EQE、EDQE。
解：
根據式 (4.12.2) 中的定義
根據式 (4.12.8)，PCE為
根據式 (4.12.3) 可以求出EQE，但我們需要 ，其等於 。單位為eV
EQE由式 (4.12.3) 求出

## Slide 106: 例題4.12.2 天藍色光LD雷射二極體的效率 (續)
同理， 由式 (4.12.4b) 求出，高於閾值電流
EDQE高於EQE，因為 以上的大部分注入電子用於受激復合。EQE測量
從電流所帶來的全部注入電子到同調輸出光子的總轉換效率，但是一部分
的電流使於泵浦增益介質。

## Slide 107: 例題4.12.3 雷射二極體效率
考慮InGaAs的FP半導體雷射二極體，其發射在1310 nm的連續輻射。
共振腔長度 為 。 的內部損耗係數， ( 劈
開端 )。假設內部微分量子效率IDQE接近於1。閾值電流為5 mA。則
時的輸出功率 為何？順向電壓約為1.3 V，EDQE和轉換效率為何
？
解：
根據式 (4.12.6) 中的IDQE定義，高於閾值電流，每秒產生的內部同調
光子數為 。因此
提取效率 則將一部分的光功率耦合到輸出輻射。輸出功率 則是
。因此
(4.12.9)
根據式 (4.12.2)，斜率效率為
(4.12.10)

## Slide 108: 例題4.12.3 雷射二極體效率 (續)
另外，根據EDQE的定義，式 (4.12.9) 為
(4.12.11)
現在，我們可以計算出需要的量。總損失係數為
提取效率為
因此，使用 和式 (4.12.9) 中的
根據式 (4.12.10)，斜率效率為
根據式 (4.12.10)，EDQE為
功率轉換效率 或20%。

## Slide 109: 4.13 穩態半導體之速率方程式：雷射二極體方程式
A. 雷射二極體方程式

## Slide 110: 4.13 穩態半導體之速率方程式：雷射二極體方程式
一輻射限制因子 (radiation confinement factor) 是用來
表示主動層內少部分的同調輻射，完美光學限制為1。
(4.13.1)
其中 為自發輻射復合的平均時間，簡稱為輻射生命期
(radiative lifetime)，且 為受激發射的比例常數 ( 有點像 )
等因素的影響，包括每單位光子刺激電子經過輻射躍遷時間的
機率。右邊第二項表示受激發射率，其取決於導帶中的電子濃
度 ，以及主動層中的同調光子濃度 。 只包括由光學共
振腔激發的那些同調光子，亦即共振腔的模態。當電流增加時
，更多的泵浦作用伴隨產生， 亦隨之增加。

## Slide 111: 4.13 穩態半導體之速率方程式：雷射二極體方程式
考慮共振腔中同調輻射之光子濃度 ，在穩態下
即 (4.13.2)
其中 是通過端面發送，以及被半導體腔的吸收和散射導致共
振腔失去光子的平均時間。
(4.13.3)
當 時，令
(4.13.4)

## Slide 112: 4.13 穩態半導體之速率方程式：雷射二極體方程式
(4.13.5)
(4.13.6)
輸出光功率
雷射二極體方程式 (laser diode equation)
(4.13.7)
(4.13.8)

## Slide 113: 4.13 穩態半導體之速率方程式：雷射二極體方程式
B. 光學增益曲線、閾值和透明度條件
(4.13.9)
其中， 表示主動區內同調光輻射的比例。

## Slide 114: 4.13 穩態半導體之速率方程式：雷射二極體方程式

## Slide 115: 例題4.13.1 法布里 - 珀羅異質結構雷射二極體的閾值電流和光輸出功率
考慮860 nm發光的GaAs DH雷射二極體，其主動層 ( 腔 ) 長度 為
250 。主動層的厚度 為 ，寬度 為 。折射率為3.6，而共
振腔內部的衰減係數 為 。所需的閾值增益 對應於閾值載子濃
度 。使用 可以求出主動區的輻射生命期 ( 至
少為近似值 )，其中 是直接復合係數，假設雷射二極體為強注入的情況
[ 見第3章的式 (3.8.7) ]。對於GaAs， 。閾值電流密度和閾
值電流為何？求出 的輸出光功率，和外部斜率效率 。
會如何影響計算？
解：
共振腔每一端的反射率是相同的 ( 假設共振腔的兩端沒有其他的薄膜
塗層 )，因此， 。假設式 (4.13.9) 中 ，則總衰減
係數 ，因此閾值增益 為

## Slide 116: 例題4.13.1 法布里 - 珀羅異質結構雷射二極體的閾值電流和光輸出功率 (續)
根據圖4.48(b)，在 的增益， ，此為閾值載子濃
度，在理想光學限制下，可得正確的增益，且 。
因為 ，根據式 (4.13.4)，閾值電流密度為
閾值電流本身為
光子腔生命期取決於 ，可得

## Slide 117: 例題4.13.1 法布里 - 珀羅異質結構雷射二極體的閾值電流和光輸出功率 (續)
雷射二極體的輸出功率為
亦即
當 ， 。
斜率效率為 以上 對 特性的斜率，因此
現在，我們可以重複問題，例如 ，可得 ，所以
。由圖4.48(b) 可知，在 的增益，
。新的輻射生命期 。
相對應的閾值電流密度為
且相對應的閾值電流 為37.5 mA。

## Slide 118: 例題4.13.1 法布里 - 珀羅異質結構雷射二極體的閾值電流和光輸出功率 (續)
本例題有幾個重要事項。首先，根據圖4.48(b) 並使用所需的 值，
由圖上可得到閾值濃度 。第二，在最好的情況下，粗略計
算代表值，因為我們還需要知道模態如何傳播到沒有增益但有吸收的包覆
層中，此外，電流損失到非輻射復合過程的比例。我們可以增加 以說明
包覆層中的吸收，這將導致較高的 、較大的 ，以及更大的 。如果
是非輻射的生命期，有效復合時間 使得 可以更換 ，
這意味著閾值電流將再次變大。我們還需要減少光輸出功率，因為一些注
入的電子正用於無輻射躍遷。第三是與商用LDS相比，斜率效率低。
取決於光子腔生命期 ，而共振腔的兩端部使用更好的反射器則可以大大
地改善，例如，使用晶體劈裂面上的薄鍍膜可以增加 。

## Slide 119: 4.14 單頻半導體雷射
A. 分布式布拉格反射器雷射二極體
布拉格波長 (Bragg wavelength)
(4.14.1)
其中 為波浪狀介質的有效折射率 ( 解釋如下 )，且 、2
、…為一整數，稱為繞射級 (diffraction order)。

## Slide 120: 4.14 單頻半導體雷射
側模抑制比 (side mode suppression ratio, SMSR)，SMSR
用來量化單模峰值強度與抑制模態峰值強度的比值，抑制模態
是 以外波長的可能發射模態。SMSR通常以dB為單位，一般
報導的值通常為45 dB，亦即，抑制比為 。

## Slide 121: 4.14 單頻半導體雷射

## Slide 122: 4.14 單頻半導體雷射
B. 分布式回饋雷射二極體
分布式回饋雷射 (distributed feedback, DFB)
(4.14.2)
其中 為模數，0、1、2、…，而 為繞射光柵之有效長度，
即波浪狀結構長度。

## Slide 123: 4.14 單頻半導體雷射
當光通訊中DFB LD由其電流調變時，輸出光脈衝的光電
場頻率在整個光脈衝持續時間的工作頻率 應保持不變。然而
，實際上光脈衝具有所謂的頻率連續調頻 (frequency chirp)，
亦即光脈衝持續期間光電場頻率隨時間的變化。

## Slide 124: 4.14 單頻半導體雷射
C. 外共振腔LD
外共振腔二極體雷射 (external cavity diode lasers, ECDL)

## Slide 125: 4.14 單頻半導體雷射

## Slide 126: 例題4.14.1 DFB雷射波長
考慮DFB雷射的波浪狀週期 為 ，且光柵長度為 。若
介質的有效折射率為3.5，且假設為一級光柵，計算布拉格波長、模態波長
以及它們的間距。
解：
根據式 (4.14.1)，布拉格波長為
且 附近的對稱模態波長為
所以 的模態波長為
兩者間距為 或1.7 nm。由於設計不對稱性，只有一個模態將
出現在輸出中，對於大多數的實用目的，模態波長可以視為 。注意：保
持波長計算到小數點後五位，因為 非常接近 。

## Slide 127: 4.15 垂直空腔面發射雷射
設交替層之厚度分別為 和 ，且相對折射率為 與 ，
則條件為
(4.15.1)

## Slide 128: 4.15 垂直空腔面發射雷射

## Slide 129: 4.16 半導體光學放大器
在行進波半導體光學放大器 [traveling wave (TW)
semiconductor optical amplifier (SOA)] 中，放大器之兩端鍍有
抗反射膜 (AR)，因此光共振腔並非作為一個有效率之光共振
器，即雷射共振條件。

## Slide 130: 4.16 半導體光學放大器
法布里 - 珀羅半導體光放大器 (Fabry-Perot semiconductor
optical amplifier)與傳統之雷射共振器很相似；其操作電流低
於雷射振盪之閾值電流，主動區存在一個無法足夠支撐自我雷
射輸出的光增益，即增益係數 低於閾值增益 。
在高輸出的訊號功率，增益顯示飽和，正如在EDFA中。
偏振相關的增益 (Polarization-dependent gain) ，被定
義為不同光電場方向 ( TE波和TM波 ) 最大增益和最小增益之
間的差，標示單位為dB。

## Slide 131: 4.16 半導體光學放大器

## Slide 132: 4.16 半導體光學放大器