## Slide 1
2325A32
5
光檢測器和
影像感測器

## Slide 2: 5.1 pn接面光二極體的原理
A.基本原理
光檢測器 (photodetector) 將入射輻射轉
換成電信號。在許多的光檢測器中，比如光
導體和光二極體，它的轉變是利用吸收光子
而產生出自由的電子 - 電洞對 (free electron
hole pairs, EHPs)，也就是在傳導帶產生電
子，在價帶產生電洞。
光二極體一般為逆向偏壓，外加的逆向
偏壓 跨在高電阻的空乏區寬度 ，使得跨
在 上的電壓等於 ，其中 為內建電
壓。通常 遠大於 ( 小於1 V ) 且SCL兩端
的電壓基本上是 。

## Slide 3: 5.1 pn接面光二極體的原理
B. 能帶圖和光檢測模式

## Slide 4: 5.1 pn接面光二極體的原理
光檢測器設計偏好空乏區中發生的光生成過程，這是保持
層盡可能薄的原因。外加 接面兩端逆向偏壓 的光檢
測器表示光檢測器具有光二極體的逆向偏壓 (photodiode
reverse biased)。

## Slide 5: 5.1 pn接面光二極體的原理
C. 電流 - 電壓轉換和工作模式

## Slide 6: 5.1 pn接面光二極體的原理
(5.1.1)
其中 和 為二極體的電流和電壓， 為逆向飽和電流，且
為理想因子。
由正 和負 約束 接面區的 特性代表光伏工作模
式 (photovoltaic mode of operation)。負 軸和負 軸圍住的區
域表示一逆向偏壓的光二極體工作模式 (photodiode mode of
operation)，這是光檢測最常用的工作模式。

## Slide 7: 5.2 蕭克里 - 雷莫定理和外部光電流

## Slide 8: 5.2 蕭克里 - 雷莫定理和外部光電流
一個載子的躍遷時間 (transit time) 是從它的產生點漂移到
收集電極所需的時間；
和 (5.2.1)
在時間 ，電子漂移了一段 的距離，電池在 時間內對電
子所作的功 可表示為 ；亦即
(5.2.2)
很明顯的，只要電子在半導體中漂移 ( 漂移速度 )，這
個電流就會繼續流動，它持續了 的時間，在終了時，電子會
到達電池。

## Slide 9: 5.2 蕭克里 - 雷莫定理和外部光電流
(5.2.3)
總外部電流稱為短暫或瞬時光電流 (instantaneous
photocurrent)， 是 和 的總和。
(5.2.4)
蕭克里 - 雷莫定理 (Shockley-Ramo theorem)
(5.2.5)

## Slide 10: 5.3 吸收係數和光檢測器材料
光吸收的上截止波長 (upper cutoff wavelength) 由半導
體的能帶間隙 決定，所以 或
(5.3.1)

## Slide 11: 5.3 吸收係數和光檢測器材料
當波長小於 的光子入射到半導體時，它會被半導體所吸
收且其光強度會隨著進入半導體的距離而衰減 ( 光強度正比於
光子的數目 )，從半導體表面算起距離 處的光強度為 ，則
(5.3.2)
是入射光強度， 為吸收係數 (absorption coefficient)，且
與光子能量和波長有關。 又稱為穿透 (penetration) 或吸
收深度 (absorption depth) 。

## Slide 12: 5.3 吸收係數和光檢測器材料

## Slide 13: 5.3 吸收係數和光檢測器材料

## Slide 14: 5.3 吸收係數和光檢測器材料
若晶格振動頻率為 ，則聲子能量為 ，光子能量為 ，
其中 為光子頻率，由能量守恆必須滿足
吸收的起始點並不會剛好是 ，但是非常靠近 ，這是因
為 ，吸收係數從大約 開始，隨著波長的減少。

## Slide 15: 5.4 量子效率和響應率
接收光子到可收集電荷載子的轉換過程效率，可由檢測器
的外部或元件量子效率 (device quantum efficiency, QE) 測量
(5.4.1)
(5.4.2)
式 (5.4.1) 中QE定義為整個元件，因此被稱為外部
(external) QE。內部量子效率 (the internal quantum efficiency)
為每個吸收光子光生成自由EHPs的數量，通常許多元件的內
部量子效率是相當高的。

## Slide 16: 5.4 量子效率和響應率
光二極體的響應率 (responsivity) ，定義為在某特定波長，
每入射光功率 產生的光電流
(5.4.3)
(5.4.4)
和波長有關，響應率與波長有關， 又稱為光譜響應
率 (spectral responsivity) 或輻射靈敏度 (radiant sensitivity)。
對 的關係，代表光二極體的頻譜響應；理想上，量子效率
為 ， 隨著 增加到 而增加。

## Slide 17: 5.4 量子效率和響應率

## Slide 18: 5.4 量子效率和響應率

## Slide 19: 5.4 量子效率和響應率
若光生成發生在少數載子擴散長度 (minority carrier
diffusion length) 到SCL邊界，則電子可以擴散並到達SCL，
然後受SCL兩端電場 漂移跨越 側，此處變成收集電子。

## Slide 20: 例題5.4.1 量子效率和響應率
考慮如圖5.7所示的光二極體。峰值響應率的QE為何？450 nm ( 藍光 )
的QE為何？若感光元件面積為 ，則對應到峰值響應率處10 nA光電流
的光強度為何？
解：
圖5.7中峰值響應率發生約在 ，其中 。因此，
根據式 (5.4.4)，也就是 ，可得到
我們可以重複 的計算，其中 ，可得出 或
66%。
根據響應率的定義， ，可得 ，即
或18 nW。由於面積為 的強度必須為 。

## Slide 21: 例題5.4.2 最大量子效率
證明光二極體具有最大QE是在
(5.4.5)
也就是說，當圖5.7中 的 切線通過原點 。因此，求出圖5.7
中矽光二極體QE是最大的波長。
解：
根據式 (5.4.4)，QE可由下式得出
(5.4.6)
式中 取決於 ，分母中也有 。我們可以將式 (5.4.6) 對 微分，然後
令它為零，以求出最高點 ，因此

## Slide 22: 例題5.4.2 最大量子效率 (續)
這導致式 (5.4.5)。式 (5.4.5) 表示 對 曲線的切線通過原點的線。這
個切點是在圖5.7中的 ，其中 且 。然後，使用式
(5.4.6)，最大QE為

## Slide 23: 5.5 pin光二極體

## Slide 24: 5.5 pin光二極體
二極體的接面或空乏層電容 (junction or depletion layer
capacitance) 可表示為
(5.5.1)
其中 為截面面積且 為半導體 (Si) 的介電係數， 為相對
介電係數。
(5.5.2)

## Slide 25: 5.5 pin光二極體

## Slide 26: 5.5 pin光二極體
(5.5.3)
其中 是漂移速度。 的關係式僅在低電場中發現，在
高電場時，電洞與電子的漂移速度都會達到飽和。

## Slide 27: 5.5 pin光二極體
Ge、Si和 和 接面檢測器從紫外線 (150
nm) 至光通訊頻道的響應率。

## Slide 28: 例題5.5.1 pin光二極體的操作和速度
由圖5.5，一個矽製 光二極體， 層厚度為 ， 層照光面
非常薄 。 光二極體外加100 V的逆向偏壓且被一個波長為900
nm，非常短的光脈衝所照射。假如吸收發生在整個 層，那麼光電流的
存在時間為何？
解：
在900 nm的吸收係數約為 ，所以吸收深度約為 ，如圖
5.5。我們假設吸收和光產生發生在整個 層寬度 。 層的電場為
在這個電場強度，電子的漂移速度 非常靠近它的飽和值 ，
然而電洞的漂移速度 約為 ，如圖5.10；電洞的漂移速度微小
於電子。越過 層的電洞躍遷時間為

## Slide 29: 例題5.5.1 pin光二極體的操作和速度 (續)
這是 的響應時間，決定於越過 層的最慢載子，即電洞的躍遷
時間。若要改進響應時間， 層的寬度必須窄，但這會降低光子的吸收，
因此降低響應率。所以速度與響應率之間必須有所取捨。

## Slide 30: 例題5.5.2 pin光二極體中的光載子擴散
圖5.12中，一個逆向偏壓的 光二極體被一個短波長的光脈衝、且在
非常靠近表面被吸收。光生電子擴散到空乏區，此區它被掃入到 層，受
此區的電場漂移而橫越此區。假如 層是 且 層是 ，外加
電壓為60 V，問這個光二極體的響應速度是多少？在重摻雜 區的電子擴
散係數 約為 。
解：
如圖5.12，在空乏區外面的 側沒有電場，
光產生的電子必須越過 側才會產生光電流。
在 側，電子的移動靠擴散，在時間 ，一個
電子的平均擴散距離 為

## Slide 31: 例題5.5.2 pin光二極體中的光載子擴散 (續)
擴散時間 是一個電子擴散越過 側 ( 長度 ) 到達空乏區的時間
另一方面，一旦電子到達空乏區，它就會以飽和的漂移速度越過寬度
為 的 層，空乏區的電場強度為 ，
且飽和的電子漂移速度 為 。越過 層的漂移時間為
如此，響應時間約略為 或1.87 ns。注意，電子擴散遠慢於其漂
移。此外，在適當的分析下，我們必須考慮許多載子的擴散和漂移，且必
須對所有電子平均 。

## Slide 32: 例題5.5.3 光二極體的響應率
一個矽製 光二極體，主動的光吸收面積直徑為0.4 mm，當照射一
個長700 nm ( 紅光 ) 和強度 的光線時，產生了56.6 nA的光電
流，問在700 nm時，光二極體的響應率與量子效率為何？
解：
入射光強度 ，意謂著入射光功率為
響應率為
量子效率為

## Slide 33: 例題5.5.4 pin光二極體中的穩態光電流
考慮一 光二極體外加反向偏壓且受光照設，如圖5.9所示，工作在
穩定狀態下。假設光生成發生在寬度 的空乏層內，且中性的 側很窄。
若半導體上的入射光功率為 ，則 將被發送，其中 為透射係
數。在距離表面的 處，光功率 。在 的小體積
，所吸收的輻射功率 ( 根據 的定義 ) 為 ，每秒吸收的光子數目
為 。這些吸收光子，只有一小部分 將光生成EHPs，其中
為內部量子效率。因此，每秒將生成 個EHPs。我們假設這
些對將漂移通過空乏區，從而貢獻光電流。因此從SCL內 處吸收和光生
成的電流貢獻 為
我們可以從 ( 假定 非常薄 ) 積分到 的末端，並假設 ，
得到
(5.5.4)

## Slide 34: 例題5.5.4 pin光二極體中的穩態光電流 (續)
其中近似符號嵌入了許多推導式 (5.5.4) 的假設。考慮 光二極體沒有AR
膜，所以 。假設 。SCL寬度為 。若元件用於900 nm，
若入射的輻射功率為100 nW，則光電流為何？響應率為何？若使用一完美
的AR膜，求出光電流和響應率。主要限制因素為何？若 ，響應
率為何？
解：
根據圖5.5，在 ， 。此外，對於 ，光
子能量 。已知 ，可得
且響應率 ，這是在低側。
考慮下一個完美的AR膜，所以 ，並使用式 (5.5.4)，我們再次得到
且 ，明顯改善。

## Slide 35: 例題5.5.4 pin光二極體中的穩態光電流 (續)
因子 只有0.451，並且使SCL較厚可以顯著地提高。令
，得出 和 ，這是接近商用元件的值。
令 ，會得到理論上的最大光電流，因此可得
出 和 。

## Slide 36: 5.6 累崩光二極體
A. 原理和元件結構
矽通達式APD (reach-through APD)

## Slide 37: 5.6 累崩光二極體

## Slide 38: 5.6 累崩光二極體
撞擊 - 電離生成的載子是所謂的二次載子 (secondary
carrier)。這些二次電子 - 電洞對在這個區域也會被加速到足夠
大的動能，進一步產生撞擊電離而釋放出更多的電子 - 電洞，
這將導致一種撞擊電離過程的累崩 (avalanche of impact
ionization process)。這種光二極體具有內部增益機制 (internal
gain mechanism)，也就是單一光子吸收會導致很多的電子 –
電洞對產生。在APD裡的光電流以一種累崩的方式存在，因此
它的量子效率會超過1。

## Slide 39: 5.6 累崩光二極體
在累崩區中載子倍增的倍數與此區中的撞擊電離機率有關
，也就是與此區的電場有關，亦即與逆向偏壓的 有關。一
APD整體或有效的累崩倍增因子 (avalanche multiplication
factor) 也稱為增益，定義為
(5.6.1)
是APD經過倍增後的光電流， 是一次的或沒有經過倍
增的光電流 (primary or unmultiplied photocurrent)。
(5.6.2)
其中 稱為累增崩潰電壓 (avalanche breakdown voltage)，
是一個特性指標，可提供實驗資料的最佳值； 與 都與溫
度有很大的關係。

## Slide 40: 5.6 累崩光二極體

## Slide 41: 5.6 累崩光二極體

## Slide 42: 例題5.6.1 砷化銦鎵APD的響應率
在沒有倍增 之下，一個砷化銦鎵對於 波長的量子效率
為60%。它被偏壓操作在倍增因素為12的環境，假如入射光功率
為20 nW，計算光電流。當倍增因素為12時，響應率為何？
解：
在 ，以量子效率表示的響應率為
假如 是一次光電流 ( 沒有經過倍增 )， 是入射光功率，那麼由定
義 ，所以
在APD中的光電流 是 乘以 ，
在 的響應率為

## Slide 43: 例題5.6.2 矽製APD
在沒有倍增 之下，一個矽製APD對於830 nm有70% 的量子效
率，這個APD被偏壓在倍增因素為100，假如入射光功率為10 nW，光電流
為多少？
解：
沒有倍增的響應率為
從 的定義得到的沒有倍增的一次光電流為
有倍增的光電流為

## Slide 44: 5.6 累崩光二極體
B. 撞擊電離和累崩倍增
累崩區 電子引起每單位距離撞擊電離的機率稱為電子
電離係數 (electron ionization coefficient) 。將 視為電子
引起撞擊電離前所行進的平均距離。電洞引起每單位距離撞擊
電離的機率將是電洞電離係數 (hole ionization coefficient) ；
是兩個初始電洞撞擊電離之間的平均距離。
(5.6.3)
對於矽， ， 小於1。
(5.6.4)
其中 和 是材料的特定常數

## Slide 45: 5.6 累崩光二極體
的指數相依關係
(5.6.5)
(5.6.6)

## Slide 46: 例題5.6.3 Si APD中的累崩倍增
電子和電洞電離係數 和 由式 (5.6.4) 近似得出，電子 的
、 ，以及電洞 的 和
。假設累崩區的寬度 為 。求出此區外加電場達
到 、 以及 時的倍增因子 。
你的結論為何？
解：
在電場 ，根據式 (5.6.4)
同樣地，使用式 (5.6.4) 計算電洞， 。因此
。使用此 和上述的 於式 (5.6.6) 和

## Slide 47: 例題5.6.3 Si APD中的累崩倍增 (續)
需要注意的是，若我們只有電子累崩而無電洞電離，則倍增因子會是
現在，我們可以重複計算 ，再計算
。 和 的結果總結在表5.3中。應留意 隨電場多快速建立、以及高電
場非常小的變化如何引起最終導致 崩潰的巨大變化 ( 當 增加時， 失
控至無窮大 )。也要留意只有初始電子電離的存在下， 簡單地增加沒有急
劇失控崩潰。

## Slide 48: 5.7 異質接面光二極體
A. 吸收和累崩分離APD
吸收和倍增分離區 (separate absorption and multiplication
region, SAM region) 的InGaAs-InP APD簡化結構。

## Slide 49: 5.7 異質接面光二極體

## Slide 50: 5.7 異質接面光二極體

## Slide 51: 5.7 異質接面光二極體
商用InGaAs APD的典型增益在10~20範圍內。在夠高的逆
向偏壓之下，元件最終將隨著失控的電流而崩潰：此電壓為崩
潰電壓 (breakdown voltage)。

## Slide 52: 5.7 異質接面光二極體
B. 超晶格APDs
多層結構包含許多不同能帶間隙的半導體交叉層，稱為超晶格 (superlattice)。有窄能隙 和寬能隙 半導體的交
替薄層，它們的寬度是不一樣的。寬能隙半導體形成的障壁層
(barrier layer) 包圍窄能隙的半導體。
外加大電場 時，整個能帶圖被彎曲。增強的電子撞擊電
離遠遠超過電洞撞擊電離，有利於累增雜訊的結果。

## Slide 53: 5.7 異質接面光二極體
超晶格結構是梯狀超晶格APD (staircase superlattice APD)
，無任何偏壓下結構中每一層內的能隙為階梯狀。每一層中的
能隙從最小變化到兩倍以上的最大。大於的兩個相鄰階梯層之
間的導帶邊緣有一個階梯變化。
僅有電子被有效的倍增，此元件稱為固態光倍增器 (solid
state photomulitplier)。

## Slide 54: 5.8 蕭基接面光檢測器

## Slide 55: 5.8 蕭基接面光檢測器
標記 的功函數，是真空能階和費米能階之間的能量差。
真空能階定義免於特定固體的自由電子能量，且真空能階的電
子具有零動能。
電子從金屬移動到半導體的位能障稱為蕭基障壁高度
(Schottky barrier height) ，其值大於 。

## Slide 56: 5.8 蕭基接面光檢測器

## Slide 57: 5.8 蕭基接面光檢測器
SJ光二極體的一個獨特優勢是，SCL正好鄰近金屬接觸。

## Slide 58: 5.8 蕭基接面光檢測器
SJ光二極體的另一個優點是，它們可以明顯快過 或
光二極體。SJ光二極體是成對使用在所謂半導體表面的交叉指
形電極結構。

## Slide 59: 5.8 蕭基接面光檢測器
穿透電壓 (reach-trough voltage) ( 也稱為平能帶電壓 (flat-
band voltage) )。其優點是，空乏區現在有強電場，光生成會
產生電子和電洞，它們可以由各自能量丘滾下來，即漂向電極
，產生光電流。

## Slide 60: 5.9 光電晶體
光電晶體 (phototransistor) 是一種雙極性電晶體 (BJT) 的
結構，但它的操作是具有光電流增益的光檢測器。
射極電流 。
(5.9.1)
是電晶體的電流增益 。

## Slide 61: 5.10 光電導檢測器和光電導增益

## Slide 62: 5.10 光電導檢測器和光電導增益
光導體具有光電導增益 (photoconductive gain)，亦即外在
光電流是由於每吸收一個光子，有超過一個電子在流動。

## Slide 63: 5.10 光電導檢測器和光電導增益
假設光導體突然地用一個步階式的光照射，若 是每秒
每單位面積到達的光子數目 ( 光通量 )，那麼 ， 是
光強度 ( 每單位面積每秒的輻射能量流 ) 且 為光子能量。若
所有的入射光子被吸收，則每單位體積每秒產生的EHP數量，
即每單位體積的光生成率 ，
(5.10.1)
其中 為光照射的表面積 且 為內部量子效率。

## Slide 64: 5.10 光電導檢測器和光電導增益
假設在任何時刻，電子濃度為 ( 包含光產生的電子 )，而
熱平衡電子濃度為 ( 沒有照光 )，那麼 是超額電子
濃度 (excess electron concentration)。對於光生成， 。
若 是超額電子的平均復合時間，則
(5.10.2)
從照光瞬間開始， 呈指數性的增加，直到到達穩態
所以 (5.10.3)

## Slide 65: 5.10 光電導檢測器和光電導增益
半導體的傳導係數為 ，所以傳導係數的改
變量，稱為光電導性 (photoconductivity) 為
(5.10.4)
(5.10.5)
光電流密度為
(5.10.6)
其中 為外加電場。外部電路的電子流動數目，可由光電流得
到
(5.10.7)

## Slide 66: 5.10 光電導檢測器和光電導增益
電子 ( 應為電子 - 電洞對 ) 的光產生率為
(5.10.8)
傳輸時間
(5.10.9)

## Slide 67: 5.11 基本光二極體電路
通過 的電流為
這個式子稱為負載線 (load line)，因為它代表與光二極體同一
和 軸上的負載 。

## Slide 68: 5.11 基本光二極體電路
有許多應用是需要以等效電路表示PD。
。
。

## Slide 69: 5.11 基本光二極體電路

## Slide 70: 5.11 基本光二極體電路
製造商的數據表通常提供光脈衝激發PD時輸出波形的上
升和下降時間 和 。 是從其最終值的10% 到90% 輸出所
需的時間。 是已經達到穩定狀態後從關閉前值的90% 下降
到10% 輸出所需要的時間。

## Slide 71: 5.12 光檢測器中的雜訊
A. pn接面和pin光二極體
光檢測器所能檢測的最小信號，是由電流流過檢測器時隨
意擾動的程度和外加電壓所決定。當 接面外加逆向偏壓時，
仍然有暗電流 存在，主要是由SCL和擴散長度到SCL之間
的電子 - 電洞對的熱產生所引起。暗電流具有散粒雜訊 (shot
noise) 或關於 的擾動，這個散粒雜訊是由於不連續電荷的傳
導，亦即在載子通過光二極體的躍遷時間有統計上的分布；載
子以不連續的電荷 (e) 數量被收集。

## Slide 72: 5.12 光檢測器中的雜訊
在暗電流中擾動的均方根值 (rms) 表示散粒雜訊電流
(5.12.1)
其中 是光檢測器的頻帶寬度，光電流信號必須大於暗電流中
的散粒雜訊。
光子的量子現象，在電子 - 電洞對的產生過程，會造成統
計上的擾動，這種擾動型式稱為量子雜訊 (quantum noise) ( 或
光子雜訊 (photon noise) )，它和散粒雜訊是相同的。假如
是平均光電流，那麼關於這個平均值的擾動有一個rms值，稱
為由於量子雜訊 (quantum noise) 的散粒雜訊電流 (shot noise
current)，
(5.12.2)

## Slide 73: 5.12 光檢測器中的雜訊
暗電流的散粒雜訊和量子雜訊是 接面和 光二極體的
主要雜訊來源。
熱雜訊 (thermal noise) 是由於傳導電子的任意運動，而在
任何導體上產生的隨意電壓擾動，它也被稱為詹森雜訊
(Johnson noise)。在設計接收器時，我們有興趣的是訊雜比
(signal to noise ratio) SNR或 ，
(5.12.4)
對於單獨的光檢測器，SNR僅為 對 的比例；對於接
收器的SNR必須包含在取樣電阻 上產生的雜訊功率 ( 熱雜
訊 )，以及放大器輸入元件上的雜訊功率 ( 如電阻和電晶體 )。

## Slide 74: 5.12 光檢測器中的雜訊
雜訊等效功率 (noise equivalent power, NEP) 是一個光檢
測器的重要性質。NEP的定義是達到1 Hz頻寬內訊雜比 (SNR)
為1所需要的光輸入功率。它是產生光電流信號 等於光檢
測器中給定波長範圍和1 Hz頻寬內總雜訊電流 所需的光訊
號功率。假設 為檢測器的頻寬， 為導致 的入射功
率，則根據定義
(5.12.5)
假如 是響應率， 是單色光的入射光功率，則產生的光
電流是
(5.12.6)

## Slide 75: 5.12 光檢測器中的雜訊
(5.12.7)
若 ，可得 ，
探測率 (detectivity) 定義為雜訊等效功率 (NEP) 的倒數，
NEP，它是衡量考慮各種雜訊貢獻的檢測器靈敏度。若
為接受輻射的感光面積，則比探測率 (specific detectivity)
定義為
(5.12.8)

## Slide 76: 5.12 光檢測器中的雜訊

## Slide 77: 5.12 光檢測器中的雜訊

## Slide 78: 例題5.12.1 矽製pin光二極體的NEP
一個矽製光二極體的NEP為 ，假設操作的頻帶寬度是1
GHz，則要使SNR為1的光信號功率為何？
解：
依定義，NEP為檢測器中產生光電流等於雜訊電流之每個頻帶寬度平
方根的光功率。
所以

## Slide 79: 例題5.12.2 理想光檢測器的雜訊
考慮一個理想的光二極體， ，且沒有暗電流，
，證明對於訊雜比 (SNR) 為1的最小光功率為
(5.12.9)
對於一個操作在1300 nm，頻帶寬度1 GHz的理想光檢測器，計算
所需的最小光功率，而相對的光電流為何？
解：
使光電流 等於雜訊電流 的入射光功率為 ，當下式成
立時，光電流 ( 訊號 ) 等於雜訊電流
因為 。解上面的式子， 。

## Slide 80: 例題5.12.2 理想光檢測器的雜訊 (續)
由式 (5.4.3) 和 (5.4.4)，光電流 和入射光功率 的相關式是
所以
對於一個理想的光檢測器， 得到式 (5.12.9)，我們知道一個1 Hz
的頻帶寬度，NEP的數值為 或 。
對於操作在 ，1 GHz的理想光檢測器，
這是 的最小訊號。雜訊電流是由於量子雜訊，相對的光電流
是
另一方面，我們能從 計算 ，而 。

## Slide 81: 例題5.12.3 接收器的SNR
考慮一個 光二極體使用在圖5.31的接收器電路，具有
的負載電阻。光二極體的暗電流為2 nA，光二極體和放大器一起的頻寬為1
MHz，假設放大器沒有雜訊，計算當入射光功率產生一個平均5 nA的光電
流 ( 對應於約6 nW的入射光功率，因為在峰值波長1550 nm的 約為0.8~0.9
nA/nW ) 時的SNR。
解：
來自光檢測器的雜訊為散粒雜訊，而來自 的為熱雜訊；在負載電阻
上的平均熱雜訊功率為 ，假設光檢測器中的 是光電流而 是
散粒雜訊，則

## Slide 82: 例題5.12.3 接收器的SNR (續)
在分母中的 ，代表在電阻中熱雜訊的平方，我們能計算每一
個雜訊電流的大小，藉著代入
。
所以從 來的雜訊大於光檢測器，SNR為
一般SNR以分貝為單位，我們需要10 log (SNR) 或10 log (15.0)，亦即
11.8 dB。顯然，負載電阻在整體雜訊性能上有一劇烈的影響。

## Slide 83: 5.12 光檢測器中的雜訊
B. 在APD中的累崩雜訊
在累崩光二極體中，光產生的和熱產生的載子進入累崩區
後都會倍增，伴隨著這些載子的散粒雜訊也會倍增。若 和
分別為在APD中沒有經過倍增 的暗電流和光電流 ( 一次
光電流 )，則在APD中的散粒雜訊電流 ( 均方根值 ) 為
(5.12.10)
倍增因素 會以大約一個平均值作擾動，這種撞擊電離的
統計結果，是一種超額雜訊的分布，稱為累崩雜訊 (avalanche
noise)，在APD中的雜訊電流為
(5.12.11)
稱為超額雜訊因素 (excess noise factor)，它是 和撞擊電離
機率 ( 稱為係數 ) 的函數。一般而言， 是決定於半導體材料、
APD結構和啟動累崩的載子 ( 電子或電洞 ) 型式。

## Slide 84: 例題5.12.4 APD中的雜訊
考慮一個偏壓操作在 的InGaAs APD，其 ，未倍增的暗
電流為10 nA，頻帶寬度為700 MHz。
(a) 每頻帶寬度平方根的APD雜訊電流為何？
(b) 對於700 MHz的頻帶寬度，APD雜訊電流為何？
(c) 若響應率 ( 在 ) 為 ，對於10的SNR，最小光功率為何？
解：
(a) 在沒有任何光電流之下，APD中的雜訊來自暗電流，若未倍增的暗電
流為 ，然後式 (5.12.11) 中使用 ，雜訊電流 (rms) 為
(5.12.12)
如此
(b) 在700 MHz的頻帶寬度 ，雜訊電流為

## Slide 85: 例題5.12.4 APD中的雜訊 (續)
(c) 在APD中具有一次光電流 的SNR為
(5.12.13)
重新整理得到 ，
這是具有係數 和SNR的 二次方程式，以
解此二次方程式，得到 為
儘管 小於暗雜訊電流 (33.5 nA) 本身看似奇怪，實際光電流 為
176 nA，因為它乘以 。此外，總雜訊電流 為
55.7 nA，所以讀者可容易地檢查， 時為10。
由響應率的定義， ，我們得到

## Slide 86: 5.13 影像感測器
A. 基本原則
兩大固態技術：電荷耦合元件 (charge-coupled device,
CCD) 和互補金屬氧化物半導體 (complementary metal oxide
semiconductor, CMOS) 感測器。

## Slide 87: 5.13 影像感測器
拜耳彩色影像感測器 (Bayer color image sensor)。

## Slide 88: 5.13 影像感測器
B. 主動矩陣陣列和CMOS影像感測器
主動矩陣陣列 (active matrix array) 是二維的像素陣列。

## Slide 89: 5.13 影像感測器
CMOS影像感測器 (CMOS image sensor) 基本上是AMA，
其中的每個像素具有光二極體或光閘和一個或多個CMOS電晶
體，以讀取和放大像素上之入射光所產生的電訊號。
若像素隨增益有主動性，則成像器被稱為主動像素影像感
測器 (active pixel image sensor)，或主動像素感測器 (active
pixel sensor)。

## Slide 90: 5.13 影像感測器

## Slide 91: 5.13 影像感測器

## Slide 92: 5.13 影像感測器
C. 電荷耦合元件
電荷耦合元件通常作為影像感測器，使用在專業和消費性
電視攝影機和攝錄影機，以及數位相機的影像感測器。

## Slide 93: 5.13 影像感測器
CCD讀出技術主要有三種類型，因此CCD架構稱為全框、
框和行間傳輸架構。在全框架構 (full frame architecture)，感
測器的組成為平行CCD移位暫存器、作為讀取暫存器的序列
CCD位移暫存器，以及放大器。
框架構 (frame architecture)，除了陣列的一半被用作數據
儲存以增加速度外，它類似全框架構。
行間傳輸架構 (interline transfer architecture) 使用CCD陣
列的所有其他行，用於存儲和傳輸鄰近的成像陣列。

## Slide 94: 5.13 影像感測器

## Slide 95: 5.13 影像感測器